Technisches Materialdatenblatt: ABS-Ultra GF

Glasfaserverstärktes Hochleistungs-Acrylnitril-Butadien-Styrol

1. Materialprofil

ABS-Ultra GF ist ein technischer Verbundwerkstoff, der durch eine gezielte Glasfaserverstärkung optimiert wurde. Er zeichnet sich gegenüber Standard-ABS durch eine deutlich höhere Steifigkeit, verbesserte Dimensionsstabilität und eine gesteigerte Wärmeformbeständigkeit aus. Durch die Glasfaseranteile wird der thermische Ausdehnungskoeffizient reduziert, was die Präzision der Bauteile erhöht.

2. Mechanische Eigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | Wert (typisch) |
| --- | --- | --- |
| Zugfestigkeit | ISO 527 | 55 – 65 MPa |
| Zugmodul (E-Modul) | ISO 527 | 3.500 – 4.200 MPa |
| Bruchdehnung | ISO 527 | 3,0 – 4,5 % |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 80 – 95 MPa |
| Biegemodul | ISO 178 | 3.200 – 3.800 MPa |
| Schlagzähigkeit (Charpy, notched) | ISO 179 | 10 – 15 kJ/m² |

3. Thermische Eigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | Wert |
| --- | --- | --- |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT @ 0.45 MPa) | ISO 75 | ca. 95 – 105 °C |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT @ 1.82 MPa) | ISO 75 | ca. 85 – 92 °C |
| Vicat-Erweichungstemperatur | ISO 306 | ca. 102 – 108 °C |
| Glasübergangstemperatur | DSC | ca. 105 °C |

4. Physikalische & Chemische Eigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | Wert |
| --- | --- | --- |
| Dichte | ISO 1183 | ca. 1,12 – 1,18 g/cm³ |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ISO 62 | < 0,3 % |
| Oberflächenfinish | Visuell | Matt, leicht strukturiert |
| Chemische Resistenz | - | Gut gegen verdünnte Säuren, Laugen und Öle |

5. Besondere Merkmale

- Dimensionsstabilität: Minimaler Verzug bei Temperaturschwankungen durch niedrigen Schrumpfungsfaktor.

- Oberflächenhärte: Gesteigerte Abriebfestigkeit und Kratzbeständigkeit im Vergleich zu Standard-Polymeren.

- Leichtbau: Hohe spezifische Steifigkeit bei vergleichsweise geringer Dichte.

6. Typische Anwendungsgebiete

- Gehäusetechnik: Robuste Schutzgehäuse für Elektronik und Handgeräte.

- Automobilinterieur: Strukturbauteile, Halterungen und Abdeckungen mit matter Optik.

- Maschinenbau: Funktionsbauteile, die eine hohe Steifigkeit und Formtreue unter mechanischer Last erfordern.

- Vorrichtungsbau: Lehren und Montagehilfen, die eine hohe Maßhaltigkeit benötigen.