Technisches Materialdatenblatt: PETG (Polyethylenterephthalat-Glykol)

Vielseitiger technischer Thermoplast für belastbare Funktionsbauteile

1. Materialprofil

PETG ist ein mit Glykol modifizierter thermoplastischer Copolyester, der speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde, bei denen mechanische Zähigkeit und chemische Beständigkeit im Vordergrund stehen. Das Material schließt die Lücke zwischen Standard-Polymeren und Hochleistungskunststoffen, indem es die einfache Verarbeitbarkeit von PLA mit der Robustheit und thermischen Stabilität von ABS kombiniert. Durch die Modifizierung weist das Material eine exzellente Schichthaftung sowie eine minimale Schrumpfungsrate auf. Dies prädestiniert es für die additive Fertigung von maßhaltigen Bauteilen, die eine hohe Schlagfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und eine exzellente Oberflächengüte erfordern.

2. Mechanische Eigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | Wert (typisch) |
| --- | --- | --- |
| Zugfestigkeit (𝑅𝑚) | ISO 527 | 50 MPa |
| Streckgrenze (𝑅𝑝0,2) | ISO 527 | 45 MPa |
| Bruchdehnung (𝐴) | ISO 527 | > 120 % |
| Zugmodul (E-Modul) | ISO 527 | 2.100 MPa |
| Biegefestigkeit | ISO 178 | 70 MPa |
| Schlagzähigkeit (Charpy, notched) | ISO 179 | 8 kJ/m² |

3. Thermische Eigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | Wert |
| --- | --- | --- |
| Schmelztemperatur | DSC | ca. 225 – 240 °C |
| Wärmeformbeständigkeit (HDT @0.45 MPa) | ISO 75 | 70 °C |
| Glasübergangstemperatur (𝑇𝑔) | DSC | 80 °C |
| Verarbeitungstemperaturbereich | - | 230 – 250 °C |

4. Physikalische & Chemische Eigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | Wert |
| --- | --- | --- |
| Dichte (Bauteil) | ISO 1183 | 1,25 g/cm³ |
| Feuchtigkeitsaufnahme | ISO 62 | < 0,2 % |
| Chemische Zusammensetzung | Intern | Modifizierter Copolyester |
| Korrosions- & Medienbeständigkeit | - | Hoch gegen Säuren, Laugen und Alkohole |

5. Besondere Merkmale

- Hohe Schlagzähigkeit: Hervorragende Energieabsorption und Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung bei mechanischer Beanspruchung.

- Optimale Schichthaftung: Erzeugt Bauteile mit hoher struktureller Integrität und verbesserter Festigkeit entlang der Z-Achse.

- Hohe Dimensionsstabilität: Sehr geringer Verzug (Warping) während der Erstarrung, ideal für großformatige und geometrisch komplexe Strukturen.

- Witterungsbeständigkeit: Natürliche Resistenz gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit ermöglicht den dauerhaften Einsatz in Außenbereichen.

6. Typische Anwendungsgebiete

- Maschinenbau: Funktionskomponenten, Schutzabdeckungen, Montagevorrichtungen und Betriebsmittel mit hoher Zähigkeit.

- Elektrotechnik: Gehäusestrukturen für Elektronikkomponenten und isolierende Bauteile mit moderater thermischer Anforderung.

- Labor- & Medizintechnik: Chemisch beständige Behälter, Halterungen und Prototypen für medizinische Peripheriegeräte.

- Industriedesign: Transparente oder blickdichte Designmodelle, ergonomische Komponenten und langlebige Gehäuseprototypen.